**DREIER 603 silikona apmetums 1,5 mm**

* **izturīgs pret mehāniskiem triecieniem;**
* **pašattīrošs;**
* **elastīgs;**
* **izturīgs pret UV stariem;**
* **ūdens tvaiku caurlaidīgs.**

Ļoti elastīgs, dekoratīvs silikona apmetums DREIER 603 ar viendabīgu un skrāpējuma struktūru- ārdarbiem un iekšdarbiem.Produkta antistatiskās īpašības nodrošina ēkas fasādes saglabāšanu lieliskā stāvoklī un apmetuma hidrofobitāte atvieglo atmosfēras  nokrišņu ātru noplūdi no fasādes virsmas. To raksturo zema ūdens uzsūkšanas spēja un augsta tvaiku caurlaidība, pateicoties šīm īpašībām materiāls ir izmantojams siltināšanas sistēmās ar akmensvati un putupolistirolu. Apmetums ir hidrofobs, izturīgs pret mehāniskiem bojājumiem un aizsargāts ar biocīdo līdzekli, kas aizsargā fasādi prett aļģu, sēnīšu un pelējuma augšanu. Viegla apstrāde. Izmantojams ārdarbos un iekšdarbos. Piemērots uzklāšanai ar rokām un mehāniski izsmidzinot.

**Uzklāšanas temperatūra:**

Atmosfēras un virsmas temperatūra robežās +50 C līdz +250 C, gaisa mitrums mazāks par 60%.

**Žūšana:**

Pie temperatūras +200 C un gaisa mitruma apm 60% aptuvenais žūšanas ilgums- 24 h.

**Uzglabāšana:**

Produkts jāuzglabā rūpnīcas noslēgtā iepakojumā, sausās telpās ar gaisa emperatūru virs +50 C. Derīguma termiņš ir 24 mēneši no izgatavošanas brīža.

**Patēriņš:**

frakcija 1.0 mm- apm. 1.8 kg/m2

frakcija 1.5 mm- apm. 2.5 kg/m2

frakcija 2.0 mm- apm. 3.2 kg/m2.